- Dimensiones – Dimensions

| Característica ### Characteristic |  | Norma ### Norm | Valor medio Average value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud y anchura Length and width |  | EN ISO 10545-2 | ± 0.6 % | ± 2.0 mm |
| Espesor ### Thickness |  | EN ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 0.5 mm |
| Rectitud de lados Straightness of sides |  | EN ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 1.5 mm |
| Ortogonalidad ### Rectangularity |  | EN ISO 10545-2 | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |
| Planitud de la superficie ### Surface flatness |  | EN ISO 10545-2 |  |  |
|  | Curvatura central ### Central curvature |  | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |
|  | Curvatura lateral Side curvature |  | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |
|  | Alabeo ### Warp |  | ± 0.5 % | ± 2.0 mm |

- Propiedades físicas – Physical properties

| Característica ### Characteristic |  | Norma ### Norm | Valor medio ### Average value |
| --- | --- | --- | --- |
| Absorción de agua Water absorption |  | EN ISO 10545-3 | < 0.5 % (BIa) |
| Fuerza de rotura Breaking of rupture |  | EN ISO 10545-4 | > 1300 N |
| Resistencia mecánica Modulus of rupture |  | EN ISO 10545-4 | > 35 N/mm2 |
| ### Resistencia a la abrasión superficial (PEI) ### Resistance to surface abrasion (PEI) |  | EN ISO 10545-7 | 4 |
| ### Resistencia al rayado (MOHS) Scracth hardness (MOHS) |  | EN 101 | 7 |
| ### Coeficiente de dilatación térmica lineal ### Linear thermal expansion coefficient |  | EN ISO 10545-8 | 6.5*10-6 /ºC |
| ### Resistencia al choque térmico ### Resistance to termal shock |  | EN ISO 10545-9 | Garantizada ### Guaranteed |
| Resistencia al cuarteo Crazing resistance |  | EN ISO 10545-11 ASTM C424 | Garantizada Guaranteed |
| Resistencia a la helada Frost resistance |  | EN ISO 10545-12 | Garantizado Guaranteed |
| Resistencia al deslizamiento Slip resistance |  |  |  |
|  | Ángulo crítico de deslizamiento (pie calzado) Ramp test (shoes) | DIN 51130 | R9 |
|  | Ángulo crítico de deslizamiento (pie descalzo) Ramp test (bare foot) | DIN 51097 | A |
|  | Test del péndulo ### Pendulum test | UNE ENV 12633 | Clase 1 |
|  | Test del péndulo Pendulum test | BS EN 13036-4:2011 | 30 |
|  | Coeficiente de fricción DCOF (húmedo) Coefficient of Friction DCOF(wet) | ASTM BOT3000 | ≥ 0.42 |
|  | Coeficiente de fricción (húmedo) Coefficient of Friction (wet) | ASTM C-1028 | ≥ 0.50 |
|  | Coeficiente fricción Coefficient of Friction | B.C.R.A. Method | µ ≥ 0.4 |
| Reacción al fuego Reaction to fire |  | --- | A1FL- s1 / A1- s1, d0 |

- Propiedades químicas – Chemical properties

| Característica ### Characteristic |  | Norma ### Norm | Valor medio ### Average value |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a las manchas Resistance to stains |  | EN ISO 10545-14 | 5 |
| Resistencia a productos químicos Chemical resistance |  | EN ISO 10545-13 |  |
|  | Ácidos y álcalis de baja concentración Low concentration acids and alkalis |  | GLA |
|  | Ácidos y álcalis de alta concentración ### High concentration acids and alkalis |  | GHA |
|  | Productos domésticos Household chemicals |  | GA |